Строительные конструкции деревянные клееные

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

Рекомендации по сборке и эксплуатации клееных деревянных конструкций

Версия 1.0

Общество с ограниченной ответственностью «Завод клееного бруса»

Череповец 2016

Содержание

Введение

Область применения

Нормативные ссылки

Термины, определения, обозначения и сокращения

1.Общие технические требования. Требования к транспортированию, складированию и хранению клееных деревянных  конструкций

2.Требования к сборке и монтажу клееных деревянных конструкций

3.Требования к био-влаго-огнезащите клееных деревянных конструкций

4. Требования безопасности

Таблица 1.

Группы условий эксплуатации клееных деревянных конструкций

Приложение 1.

Меры обеспечения безопасности клееных деревянных конструкций

Введение

Настоящие рекомендации разработаны с целью установления единых требований к проведению строительно-монтажных работ с применением клееных деревянных конструкций, а также установления единых требований к организации транспортировки, хранения, складирования клееных деревянных конструкций.

Рекомендации направлены на безопасность эксплуатации и сохранение первоначальных свойств клееных деревянных конструкций на протяжении всего срока службы, а также на увеличение продолжительности данного срока.

Область применения

  - Настоящие рекомендации  распространяются на клееные деревянные конструкции (КДК), предназначенные для применения в общественном, жилищном, промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве.

  - Рекомендации устанавливают правила выполнения транспортировки, хранения, сборки, монтажа КДК и контроля выполнения работ.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 14192−96 Маркировка грузов

ГОСТ 20850−2014 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия

ГОСТ 21779−82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

ГОСТ 33120−2014 Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений

ГОСТ 33121−2014 Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям

ГОСТ Р 52289–2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных огражде- ний и направляющих устройств

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне- стойкости объектов защиты

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001. Часть 1. Безопасность труда в строительстве»

СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»

СП 64.13330.2011 «СНиП П-25-80 Деревянные конструкции. Нормы проектирования»

СП 70.13330.2011 «СНиП 3.03-01-87 Несущие и ограждающие конструкции» СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 «Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ».

Примечание − При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования

- на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

доска: Пиломатериал толщиной до 100 мм, отношение ширины, которого к его толщине более двух.

[ГОСТ 20850−2014]

заготовка: Отрезок доски после вырезки недопустимых пороков и изготовления на его торцах зубчатых шипов.

зубчатое клеевое соединение: Соединение заготовок путем склеивания торцов с зубчатыми шипами.

зубчатые шипы: Одинаковые клинообразные шипы, выполняемые путем фрезерования.

клеевая прослойка: Слой клея, равномерно нанесенный на одну или обе склеиваемые поверхности.

клеевое соединение: Соединение с помощью клеевой прослойки.

клееная деревянная конструкция; КДК: Элемент здания или сооружения из однослойных или многослойных деревянных клееных элементов, выполняющий определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции (по ГОСТ 20850−2014)

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

КДК – клееная деревянная конструкция;

РД – рабочая документация;

ППР – проект производства работ; ТУ – технические условия;

СТУ – специальные технические условия; ПОС – проект организации строительства.

  - Требования к транспортированию, складированию и хранению клееных деревянных конструкций

  - При выполнении работ по транспортированию, складированию и хранению (а также монтажу) КДК следует осуществлять мониторинг состояния конструкций с учетом их специфических особенностей:

  - необходимостью защиты от длительных атмосферных воздействий;

  - обеспечением защиты КДК от механических повреждений, загрязнения, прямого попадания влаги и солнечных лучей при погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении;

  - минимально возможным числом операций по кантовке и перекладыванию КДК в процессе погрузки, выгрузки и монтажа.

Примечания

- Если монтажные работы по установке КДК производятся в срок более 1 месяца, следует предусматривать монтаж захватками, включающий последовательное возведение несущих и ограждающих конструкций, а также подведение их под крышу в кратчайший срок.

  - КДК транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Транспортную маркировку производят в соответствии с ГОСТ 14192.

  - До начала поставки КДК и комплектующих  изделий на строительной площадке должны быть оборудованы участок с навесом или складское помещение для их складирования (если в ППР не предусмотрен монтаж с автотранспортного средства).

Примечание − Для устройства навесов, исключающих попадание на КДК атмосферных

осадков и прямых солнечных лучей, могут быть использованы рулонные кровельные или гидроизоляционные материалы, кровельные листы и др. Навесы должны быть устроены так, чтобы стекающая с них вода и косой дождь не попадали на конструкции. При этом должно быть обеспечено постоянное проветривание КДК.

Площадка для складирования должна быть ровной, располагаться в сухом месте с обеспечением отвода грунтовых, талых и ливневых вод. Ее следует предварительно очистить от травы, щепы, мусора, а зимой – от снега.

  - Во избежание «парникового эффекта» не рекомендуется хранение КДК в герметичной паронепроницаемой упаковке, исключающей постоянное их проветривание и подсушивание.

Примечание – КДК, как правило, поступают на строительную площадку в виде пакетов.

КДК со всех сторон закрыты пленкой, что предполагает исключение увлажнения древесины атмосферными осадками в процессе транспортирования.

При неправильном хранении на строительной площадке заводское пленочное покрытие может быть повреждено и стать водопроницаемым. Влага внутри упаковки может стать причиной быстрого появления плесени на древесине.

После доставки КДК на строительную площадку заводская упаковка должна быть открыта снизу для проветривания конструкций и обеспечения стекания воды, попавшей случайно через поврежденную пленку.

  - На строительной площадке КДК рекомендуется хранить в положении, близком к проектному, при этом минимальное расстояние от низа конструкций до земли должно быть не менее 0,5 м.

Фермы хранят в проектном положении.

Допускается приемка клееных деревянных элементов и унифицированного клееного бруса без защитной обработки при обязательном соблюдении требований, изложенных в 1.3 – 1.5.

  - Для обеспечения сохранности КДК при транспортировании, складировании и хранении следует применять инвентарные или индивидуальные устройства (ложементы, хомуты, контейнеры, широкие мягкие стропы) с установкой в местах опирания и соприкосновения КДК с металлическими деталями мягких прокладок и подкладок, а также предохранять их от воздействия солнечных лучей, попеременного увлажнения и высушивания.

  - При хранении элементов КДК в штабелях рекомендуется размещать их на прокладках, толщина которых обеспечивает возможность свободного захвата элемента грузозахватными приспособлениями. Прокладки по высоте рядов располагают строго по вертикали. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель и других выступающих частей элементов КДК. Количество прокладок и расстояние между ними должны исключать провисание и деформацию элементов КДК. Штабель укладывают на брусья высотой не менее 100 мм и укрывают от атмосферных осадков.

Укладка КДК и их элементов непосредственно на грунт, а также хождение по ним не допускаются.

Примечание − Хранению КДК на строительной площадке следует уделять особое внимание. Не допускается оставлять конструкции на длительное время открытыми, так как это приводит к потере внешнего вида конструкций и снижению эксплуатационных свойств: появлению трещин и расслоений, нарушению целостности защитного покрытия, воздействию биоразрушителей древесины, поскольку заводская обработка КДК предназначена для защиты их на относительно короткий период.

  - При транспортировании и хранении КДК должны выполняться следующие требования:

  - КДК должны быть надежно закреплены для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств;

  - крепления должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента КДК с транспортного средства без нарушения устойчивости остальных;

  - выступающие детали КДК должны быть предохранены от повреждения;

  - заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

  - Мелкие детали для монтажных соединений следует прикреплять к отправочным элементам или отправлять одновременно с КДК в таре, снабженной бирками с указанием марок деталей и их количества. Такие детали следует хранить под навесом.

  - Крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам, болты и гайки – по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы – и по партиям.

  - При складировании сортируют по маркам и укладывают с учетом очередности монтажа.

  - Условия транспортирования, складирования и хранения комплектов КДК на участках застройки должны соответствовать указанным в РД.

- Требования к сборке и монтажу клееных деревянных конструкций

  - К сборке и монтажу сборных КДК следует приступать только после подтяжки всех металлических соединений и устранения дефектов, возникающих при транспортировании и хранении, разметки мест установки прогонов, распорок и др.

  - Согласно СП 70.13330.2011, конструкции, имеющие или получившие при транспортировании и хранении дефекты и повреждения, устранение которых в условиях строительной площадки не допускается (например, расслоение клеевых соединений, сквозные трещины и пр.), монтировать запрещается. Монтаж возобновляют после получения заключения от лица, осуществляющего подготовку проектной документации (далее – проектировщика), о возможности применения, необходимости усиления поврежденных конструкций или их замене.

  - При монтаже КДК должны быть приняты меры по предохранению их от атмосферных воздействий. Время между установкой конструкций и устройством кровли должно быть по возможности минимальным.

Примечание – Верхние грани несущих КДК должны быть защищены самоклеющимися

герметизирующими лентами или гидроизоляционными материалами.

При перерывах в работе по монтажу стен из клееного бруса должны быть

приняты меры по защите верхних рядов смонтированных брусьев от атмосферных осадков, например, рулонным кровельным или гидроизоляционным материалом.

  - Перед подъемом монтажных элементов необходимо оснастить рабочую площадку, в соответствии с ППР, средствами подмащивания (переходными мостиками, подвесными люльками, подмостями, лестницами, ограждениями и т.п.), а также проверить для каждого монтажного элемента:

  - соответствие его проектной марке;

  - наличие закладных деталей и установочных рисок;

  - отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений защитного покрытия;

  - наличие необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;

  - правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств в  соответствии с ППР.

  - Строповку монтируемых КДК надлежит выполнять в местах, указанных в РД или в ППР, и обеспечивать их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. Необходимость изменения мест строповки должна быть согласована с проектировщиком.

Запрещается строповка в произвольных местах.

Схемы строповки укрупненных плоских и пространственных блоков должны быть разработаны с учетом обеспечения при подъеме КДК их прочности, устойчивости и неизменяемости геометрических размеров и форм.

  - Монтируемые КДК следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения, с применением оттяжек. При подъеме вертикально расположенных конструкций используют одну оттяжку. При подъеме горизонтально расположенных конструкций – не менее двух.

Поднимать КДК следует в два приема: сначала на высоту 20 – 30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.

  - При монтаже должны быть обеспечены:

  - безопасность производства работ (2.8);

  - устойчивость и неизменяемость положения КДК на всех стадиях монтажа (2.9);

  - точность положения КДК при монтаже (2.10);

  - прочность монтажных соединений.

  - До расстроповки установленные КДК должны быть надежно закреплены в соответствии с ППР.

До окончания выверки и надежного (временного или проектного) закрепле- ния КДК не допускается опирать на них вышележащие конструкции, если такое опирание не предусмотрено ППР.

  - КДК следует устанавливать в проектное положение по принятым ориентирам (рискам, закладным деталям, упорам, граням и т.п.).

  - Допуски и отклонения, характеризующие точность положения КДК, регламентируются в ППР в зависимости от заданного класса точности (опреде- ляемого функциональными, конструктивными, технологическими и экономи- ческими требованиями, видом ограждающих конструкций) и определяются по ГОСТ 21779. Кроме того, отклонения не должны превышать значений, указанных в СП 70.13330.2011.

  - При установке временно закрепленных КДК, положение которых может измениться в процессе их постоянного закрепления и нагружения последующими конструкциями, величина отклонения принимается по ППР. В случае отсутствия в ППР специальных указаний, величина отклонения определяется по ГОСТ 21779.

  - Несущие КДК надлежит монтировать в максимально укрупненном виде: в виде полурам и полуарок, ребер полностью собранных арок, секций или блоков, ферм, с учетом их особенностей и видов.

Укрупнительную сборку КДК с затяжками предпочтительно выполнять в вер- тикальном положении. Допускается сборка в горизонтальном положении при обеспечении конструкции дополнительной монтажной оснасткой, исключающей ее проектные отклонения. КДК без затяжек собирают в горизонтальном положении.

Установку накладок в коньковых узлах конструкций, раскосов ферм или под-

косов рам надлежит выполнять после достижения плотного примыкания стыкуемых поверхностей по заданной площади. При поставке с завода-изготовителя или разметке в процессе монтажа отверстия для болтов или шпилек должны быть только в одной накладке. Через них сквозные отверстия сверлят по месту.

  - При контакте КДК с кирпичной кладкой, грунтом, монолитным бетоном и т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные РД изоляционные и биозащитные работы.

- Требования	к	био-влаго-огнезащите	клееных	деревянных конструкций

  - Защиту КДК необходимо выполнять в  соответствии  с  требованиями  СП 112.13330, СП 28.13330, СП 64.13330.

  - Защита КДК осуществляется с использованием конструкционных и химических мер.

Примечание − К конструкционным мерам относят, например, устройство козырьков, на-

весов, покрытие КДК герметизирующей лентой и др. Основные конструкционные требования по обеспечению надежности КДК, включая конструкционные меры, изложены в СП 64.13330.2011. К химическим мерам защиты КДК относят консервирование, антисептирование, гидрофобизацию, нанесение влагозащитных покрытий и др.

  - Конструкционные меры принимают в обязательном порядке вне зависимости от срока службы здания или сооружения, а также вне зависимости от химических мер защиты древесины.

  - Химические меры защиты следует применять в случае, если древесина имеет повышенную начальную влажность и быстрое проветривание ее в конструкции затруднено, а также в случаях, когда конструкционными мерами нельзя устранить постоянное или периодическое увлажнение древесины.

  - Конструкционными мерами, согласно СП 64.13330.2011, предусматривается:

  - предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения ат- мосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздуш- ных линий электропередачи), эксплуатационными и производственными водами;

  - предохранение древесины конструкций от капиллярного и конденсационно- го увлажнения;

  - систематическая просушка древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).

В открытых сооружениях необходимо в максимальной степени использовать средства, предохраняющие деревянные элементы конструкций от прямого попадания на них атмосферной влаги (козырьки, навесы и проч.).

  - Несущие КДК (фермы, арки, балки и др.) должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, а также для проведения профилактического ремонта, включающего работы по химической защите элементов конструкций.

  - Для химической защиты КДК применяют лакокрасочные покрытия, обладающие стойкостью к климатическим воздействиям (кратковременное, длительное или переменное гигроскопическое или капельно-жидкое увлажнение, инсоляция, перепады температур и т.д.), в соответствии с РД.

  - . По требованиям пожарной безопасности, если это указано в РД, КДК защищают от возгорания с помощью химических мер (например, вспучивающимися огнезащитными покрытиями). Огнезащитные работы выполняют только после устройства покрытия здания или сооружения. Используемые огнезащитные составы должны быть совместимы с лакокрасочными покрытиями, нанесенными на КДК на заводе-изготовителе.

Примечание − Химические средства защиты используют, если конструктивные меры не

обеспечивают полностью пожарную безопасность КДК. Химические меры защиты направлены на снижение горючести конструкций и пределов распространения огня, что достигается применением огнезащитных пропиток или специальных покрытий. Выбор химических средств защиты конструкций зависит от предполагаемых условий эксплуатации, а также от их назначения и степени ответственности.

  - Огнезащитная обработка КДК и металлических элементов производится специализированной организацией, в соответствии с проектом огнезащитных работ.

  - Опорные участки КДК должны быть защищены от увлажнения, быть проветриваемыми и доступными для осмотра их состояния в период эксплуатации.

- Требования  безопасности

  - Требования безопасности при производстве всех видов выполняемых строительно-монтажных работ должны быть установлены в ППР.

  - Выполнение работ по сборке и монтажу КДК разрешается при условии подготовки стройплощадки в соответствии с требованиями проекта

  - организации строительства (ПОС) и ППР. В пределах стройплощадки должны быть разработаны безопасные маршруты прохода работников к местам сборки и монтажа КДК. Опасные зоны должны быть отмечены хорошо видимыми знаками и надписями.

  - Применяемые машины, механизмы и оборудование должны иметь технические освидетельствования и находиться в исправном состоянии.

  - До начала работ необходимо оградить участок сборки и монтажа дорожными знаками, а движение автотранспорта направить в объезд в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289.

| Вид безопасности | Нормативные требования |
| --- | --- |
| Механическая | Конструкторская и технологическая документация (рабочие чертежи деталей, изделий, конструкций; режимы; карты и др.). Монтажная документация, включая положения ПОС и ПОР по СП 48.13330. Паспорт КДК |
| Промышленная | СП 12-135-2003 [7] – до введения специальных технических регламентов («О безопасности строительных материалов и из- делий», «О безопасности продукции деревообработки» и др.) |
| Пожарная | СП 112.13330 – до введения общего технического регламента «О пожарной безопасности» |
| Радиационная | Не допускается применение древесины со сверхнормативным заражением радионуклидами для изготовления деталей, изде- лий и конструкций до введения общего технического регламен- та «О ядерной и радиационной безопасности» |
| Экологическая, включая санитарно- гигиеническую | приложение 1 настоящих рекомендаций |

  - В случаях проведения работ в вечернее и ночное время, необходимо ор- ганизовать соответствующее освещение места работ с помощью прожекторов или мощных светильников, устанавливаемых на временных опорах, и установить в зоне работ специальное светотехническое предупреждающее оборудование в виде импульсных сигнальных фонарей красного цвета (работающих от любого источника питания напряжением не более 36 В), устанавливаемых на высоте не менее 1,2 м и видимых на расстоянии не менее 50 м, а также импульсных инвентарных сигнальных стрелок, указывающих направление движения общего транспорта.

  - По окончании работ рабочий инструмент, инвентарь и защитные приспособления должны быть убраны в специально отведенные места, не мешающие движению общего транспорта, а механизмы должны быть отведены в специальные места стоянки или ограждены в случае нахождения их на проезжей части.

  - Все работы на стройплощадке должны выполняться в соответствии с требованиями СП 49.13330.

  - На стадиях изготовления и обращения (транспортирования и хранения) КДК должны быть обеспечены требования по видам безопасности, приведенным в таблице 2.

  - Основные меры обеспечения безопасности КДК принимают по таблице 2 (приложение1)

Группы условий эксплуатации клееных деревянных конструкций

Таблица 1*

| Группы** | Общая характеристика условий эксплуатации | Особенности учета условий эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при расчете кон- струкций*** | при выборе клеев | при выборе средств защиты |
| С1 (A1, A2) | Температура t =20 °С, относительная влаж- ность воздуха φ не пре- вышает 65 % (возможно временное превышение несколько недель в году). Этим условиям соответ- ствует климат внутри отапливаемых зданий с сухим влажностным ре- жимом по СП 50.13330 | В данных усло- виях эксплуата- ции равновес- ная влажность древесины Wp не превышает 12 % | Требования к водостойко- сти клеевых соединений не предъявляются, а к соединениям несущих конструкций должны быть предъявлены требо- вания к расслаиванию по ГОСТ 33121. Влажность склеиваемых слоев не должна превы- шать 10 % | Требования к влагозащитным и биозащитным свойствам средств защиты не предъ- являются |
| С2 (A3) | Температура t=20 °С, относительная влаж- ность воздуха φ не пре- вышает 85 % (возможно временное превышение несколько недель в году) | В данных усло- виях эксплуата- ции равновес- ная влажность древесины Wp не превышает 20 % | – | – |
| С2.1 | Этим условиям соответ- ствует климат внутри отапливаемых зданий с нормальным влаж- ностным режимом (φ не превышает 75 %) | Равновесная влажность дре- весины Wp не превышает 15 % | Клеи должны быть атте- стованы соответственно для классов С2.1. и С2.2 по водостойкости по ГОСТ 33121, а клеевые соединения – на расслаи- вание по ГОСТ 33121 | Для класса С2.1 требования к влаго- и биоза- щитным свой- ствам средств не предъявляются. Для класса С2.2 должны предъяв- ляться требования к влаго- и био- защитным свой- ствам средств |
| С2.2 | Этим условиям соответ- ствует климат внутри отапливаемых зданий с влажным влажностным режимом (φ не превы- шает 85 %) | Равновесная влажность дре- весины Wp не превышает 20 % |  |  |

Окончание таблицы 1

| Группы** | Общая характеристика условий эксплуатации | Особенности учета условий эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при расчете кон- струкций*** | при выборе клеев | при выборе средств защиты |
| С3 (Б1, Б2) | В условиях высокой естественной или искус- ственной влажности | В данных усло- виях эксплуата- ции равновесная влажность древе- сины Wp превы- шает 20 % | Клеи должны быть атте- стованы соответственно для класса С3.1 по во- достойкости по ГОСТ 33121, а клеевые соедине- ния – на расслаивание по ГОСТ 33121. Для классов С3.2 и С4 клеи и клеевые соединения должны быть аттестованы по самым высоким требованиям соответственно по водо- стойкости и на расслаи- вание | Должны предъяв- ляться повышен- ные требования к влагозащитным свойствам лако- красочных по- крытий, а биоза- щитная обработка проведена мето- дом антисептиро- вания |
| С3.1 (БЗ) | В закрытых условиях или под навесом (со- ответствует мокрый влажностный режим по СП 50.13330) |  |  |  |
| С3.2 (В1-ВЗ) | В условиях при непо- средственных атмосфер- ных воздействиях |  |  |  |
| С4 (Г1) | В отрытых условиях при контакте с грунтом и водой |  |  | Биозащитная обработка должна быть проведена методом консерви- рования |
| С4.1 (Г2) | При контакте с грунтом |  |  |  |
| С4.2 (Г2) | В пресной воде |  |  |  |
| С4.3 | В морской воде |  |  |  |
| * Представленные классы соответствуют классификации по европейским стандартам: C1, C2, С3 – соответственно классам I, II, III пo EN 386; С1 и С2.1 – классу D1 no EN 204; С2.2 – классу D2 по EN 204; С3.1 – классу D3 по EN 204; С3.2 – классу D4 по EN 204; С1 и С2.1 – классу 1 по EN 335; С2.2 – классу 2 по EN 335; С3.1 – классу 3.1 по EN 335; С3.2 – классу 3.2 по EN 335; С4.1 – классу 4.1 по EN 335; С4.2 – классу 4.2 по EN 335; С4.3 – классу 5 по EN 335. ** В графе «Группы» в скобках даны обозначения температурно-влажностных условий эксплуатации, использу- емые в настоящем стандарте. А предлагаемая таблица включена в стандарт для последующей увязки стандарта с европейскими нормами. *** Учитывается коэффициентом условий работы к расчетному сопротивлению. |  |  |  |  |

Приложение 1

(справочное)

Меры обеспечения безопасности клееных деревянных конструкций

Таблица 2

| Виды безопасности | Меры обеспечения |
| --- | --- |
| Основные |  |
| Механическая | Соблюдение действующих нормативных требований к КДК, их соединениям и узлам при проектировании. Обеспечение точности исполнения изделий и конструкций при их изготовле- нии; применение предусмотренных проектом материалов; системный кон- троль (входной, операционный, приемочный). Соблюдение требований проекта при строительно-монтажных работах |
| Пожарная | Обеспечение нормативных требований к КДК по пределу огнестойкости и пожарной опасности. Инструктивное обеспечение потребителей КДК |
| Промышленная | Обеспечение условий труда персонала, нормативной защиты оборудования и транспортных средств. Инструктивное обеспечение строительно-монтажных работ |
| Радиационная | Исключение (при входном контроле) лесоматериалов, зараженных радио- нуклидами. Инструктивное обеспечение потребителей КДК |
| Экологическая | Применение в производстве КДК только разрешенных органами санитарно- эпидемиологического надзора полимерных и синтетических материалов |
| Дополнительные |  |
| Видеоэкологическая | Многовариантность архитектурно-строительных решений КДК, учет условий конкретного района строительства зданий с применением КДК |
| Геопатогенная | Профессиональное экспертное обследование участка строительства зданий с применением КДК |
| Сейсмическая | Специальные проектно-конструктивные решения КДК, оптимальное исклю- чение жестких связей |