| Технические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на изготовление клееного профилированного бруса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 41151704 - 76 – 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Настоящие технические условия распространяются на брус клееный профилированный для стен малоэтажных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Технические условия могут быть применены для сертификации изделий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Технические требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основные параметры и размеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Брус клееный изготавливается по требованиям настоящих технических условий и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 2.1.2 Номинальные размеры бруса, предельные отклонения должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1 или указываются в рабочих чертежах на конкретные конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр; Величина; Ед. изм.; Предельное отклонение. Высота бруса, h; 187, 277; мм; +/- 2. Ширина бруса, b; 164, 205, 246; мм; +/- 2. Высота шипа, h1; 10; мм; + 0,4. Глубина паза, h2; 10; мм; - 0,4. Длина бруса, L; от 600 до 12000; мм; +/- 5. |
| 2.1.3 Влажность бруса при его изготовлении и приемке согласно ГОСТ 20850 – 2014 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия» должна быть в пределах 12+/-3%. Разница по влажности между склеиваемыми ламелями не должна превышать 3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 Толщина склеиваемых ламелей в брусе должна быть в пределах 30-46 мм. Ламели могут быть как цельными, так и склеенными по длине на мини-шип. Допускаются внутренние слои с торцевым склеиванием по длине, при условии, что стыки в соседних слоях смещены на 40 мм и более, а зазор между торцами не превышает 1,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 Угловые соединения (чаши) заводского изготовления и соединения брусьев по длине выполняются согласно проектной документации на объект. Размеры и форма шипового соединения указываются в рабочих чертежах на конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 Декоративная и огнебиозащитная обработка выполняется по согласованию с заказчиком по техпроцессам, утвержденным в установленном на предприятии порядке. Торец бруса необходимо дополнительно обрабатывать средством защиты от растрескивания при сборке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 Ламели бруса склеиваются на гладкую фугу. Допустимое отклонение по толщине ламели не более 0,1 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 Склеивание ламелей производится при температуре в производственном помещении от 15ºС до 24ºС и относительной влажности воздуха 35-65%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 При склеивании конструкций используются клеевые ЭПИ системы 1952/1999, 1985/1993, 1922/1999 "AKZO NOBEL"(Швеция) и клеи 2-х компонентные полимер-уретановые изоционатные на водной основе торговой марки «Oshika» (Япония), соответствующие нормам ГОСТ 15613.1, ГОСТ 17005-82. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Требования к материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Для изготовления клееного бруса применяются хвойные пиломатериалы (сосна, ель). Допускается применение пиломатериалов других пород по отдельным дополнительным техническим условиям, учитывающим специфику изготовления и эксплуатации сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Допустимые в процессе производства пороки древесины и дефекты обработки по качеству слоев клееного бруса указаны в табл. 2. Требования разработаны в соответствии с ГОСТ 11047-90, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 20850-2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Допустимый порок древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требования по поверхностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешняя ламель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренняя ламель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сучки сросшиеся, светлые, здоровые с трещинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Сучки темные сросшиеся и частично сросшиеся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Сучки выпавшие, выпадающие, табачные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Гниль, червоточина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Трещины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются шириной 1-2 мм не более 0,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются до 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Смоляные кармашки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются 1 шт на 1 пог. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Сердцевина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается длиной не более 1/5 длины ламели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обзол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Синева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается небольшая синева легких тонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Непрострог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается, если не просматривается на собранной стене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается, если не просматривается на собранной стене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сколы, вмятины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается незначительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ремонт сучками, пробками, лодочками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Конструктивные элементы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Соединения стен между собой производится посредством выреза на брусе конструктивного элемента – «чашка». Вид сверху и сбоку с гарантированными зазорами показан на рисунке. Зазоры указаны для бруса 12 +/- 3% влажности (производственная влажность). Зазоры необходимы для лёгкой сборки дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивный элемент получашка на рисунке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данный конструктивный элемент изготавливается на месте сборки дома силами бригады, т.к. завод-изготовитель не имеет технологической возможности произвести данный элемент. Возможно изготовление данного элемента на заводе-изготовителе с фрезерованием ветрового замка всей плоскости чаши на лицевых сторонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Правила приемки ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия изготовителя на соответствие требованиям настоящих технических условий, а также требованиям, определенным в договоре на изготовление и поставку изделий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Проверяется каждый брус на соответствие настоящим требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. При приемке проводится: 1. Визуальный осмотр. 2. Инструментальный обмер. 3. Оценку качества механической и защитной обработки. 4. Учет данных пооперационного контроля и результатов контрольных испытаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Каждый брус должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку бруса техническим контролем предприятия - изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. На каждом брусе, прошедшем приемку и поставляемом Заказчику, должны быть нанесены: - шильда с номером детали и штрих-кодом; - дублирующий номер детали конструкции по спецификации; - штамп ОТК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Брус следует хранить рассортированным по типам и размерам, уложенным таким образом, чтобы исключить провисание и другие деформации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. При транспортировке и хранении брус должен быть защищен от увлажнения, загрязнения и механических повреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Брус должен отгружаться Заказчику, упакованным в полиэтиленовую пленку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Укладку бруса в транспортные средства следует производить правильными устойчивыми рядами с надежным закреплением, предохраняющим от смещения и ударов во время перевозки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Подъем, погрузку и разгрузку бруса следует производить краном с применением специальных захватных устройств с использованием подкладочных досок или гибких ремней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. При разгрузке деталей дома на стройплощадке вручную детали укладываются на подстопное основание (лёжки) высотой от земли не менее 200 мм (зависит от типа грунта и требует уточнения у компании-производителя). При укладке предусматривается расстояние между плоскостями бруса (шпации – шириной 50 мм) – для вертикальной циркуляции воздуха. Так же между рядами (при ручной разгрузке) укладываются прокладки (мин 40х20 мм) для горизонтальной продувки стопы деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Сверху штабеля деталей (стопы) укладываются утолщенные прокладки – мин 50 мм – которые должны выступать за штабель мин 100 мм с каждой стороны. Поверх утолщённых прокладок степлером пришивается непрозрачная плёнка, которая должна свисать с боковых частей настила мин 300 мм с каждой стороны (для снижения вероятности попадания дождя на боковые части пакета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Торцы пакетов также необходимо прикрывать непрозрачной плёнкой посредством крепления степлером - для устранения попадания прямых солнечных лучей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. При транспортировке и хранении бруса его влажность может измениться за счет впитывания влаги из воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. К комплекту деталей из стенового клееного бруса следует прилагать: - отгрузочную спецификацию с номерами деталей и пакетов; - краткие указания по транспортированию и хранению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |